Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Proceso de Contratación:

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (RFQ)

SDC-2020-009  Adquisición de 29 tanques de Polietileno de Alta Densidad para ASADAS de la Región Chorotega y Territorio Norte Norte

# Enmienda N°1

Estimados Señores / Estimadas Señoras,

Por medio de la presente se les comunica que se establece la Enmienda N°1 al proceso de contratación en mención:

Donde dice:

Cuadro 1. Especificaciones técnicas de los tanques PEAD.

| Artículo | Cantidad | Descripción/especificaciones de los bienes | Última fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: Tanques PEAD de 22.000 Litros | 25 | Presentar documentación técnica del fabricante que incluya las siguientes especificaciones o superiores*: Capacidad de almacenamiento: 22 m3 (22.000 litros) Material: polietileno de alta densidad (PEAD), resina 100% virgen. Tanque estándar bicapa o superior. Densidad de la resina igual o superior a 0,94 gr/cm3 y resistencia a la tensión de cedencia igual o superior a 3.000 PSI según ASTM D638 o similar. Espesor promedio mínimo de pared de 15 mm. Abertura de ingreso y su correspondiente tapa. El tanque deberá funcionar y ser estable por si solo. No deberá ser necesario ningún soporte adicional salvo una base apropiada para asentar el tanque. El tanque deberá contar con: Entrada del agua en parte superior de 100 mm (4”) de diámetro, con válvula de flotador incluida (la válvula debe contar con adaptador de entrada) Salida de agua mediante conector de salida en la parte inferior del tanque de 100 mm (4”) de diámetro. Prevista en la parte inferior para limpieza de 100 mm (4”) Tapa con prevista para conexión de tubería de rebalse, 100 mm (4”) de diámetro. El tanque deberá tener una protección integrada contra los efectos de los rayos ultravioleta. Se requiere que el material cumpla la Norma FDA 177.1520, para almacenar productos de consumo humano, NSF/ANSI 61 u otro similar (Presentar certificación del fabricante) | 30 días después de que el proveedor reciba la Orden de Compra |
| 2: Tanques PEAD de 10.000 Litros | 4 | Presentar documentación técnica del fabricante que incluya las siguientes especificaciones o superiores*: Tanque estándar bicapa o superior Reforzamiento: Estándar 1,00 - 1,20 kg / dm³ Capacidad de almacenamiento: 10 m3 (10.000 litros) Material: polietileno de alta densidad, 100% virgen. Abertura de ingreso y su correspondiente tapa. El tanque deberá funcionar y ser estable por si solo. No deberá ser necesario ningún soporte adicional salvo una base apropiada para asentar el tanque. El tanque deberá contar con: Entrada del agua en parte superior de 100 mm (4”) de diámetro, con válvula de flotador incluida (la válvula debe contar con adaptador de entrada) Salida de agua mediante conector de salida en la parte inferior del tanque de 100 mm (4”) de diámetro. Tapa con prevista para conexión de tubería de rebalse, 100 mm (4”) de diámetro. El tanque deberá incluir los siguientes accesorios: Multiconector de polietileno con reductor, con válvula integrada. Válvula de entrada con flotador Filtro de sedimentos estándar Jarro de Aire. El tanque deberá tener una protección integrada contra los efectos de los rayos ultravioleta. Se requiere que el material cumpla la Norma FDA 177.1520, para almacenar productos de consumo humano, NSF/ANSI 61 u otro similar (Presentar certificación del fabricante). |  |

Debe leerse:

Cuadro 1. Especificaciones técnicas de los tanques PEAD.

| Artículo | Cantidad | Descripción/especificaciones de los bienes | Última fecha de entrega |
| --- | --- | --- | --- |
| 1: Tanques PEAD de 22.000 Litros | 25 | Presentar documentación técnica del fabricante que incluya las siguientes especificaciones o superiores*: Capacidad de almacenamiento: 22 m3 (22.000 litros) Material: polietileno de alta densidad (PEAD), resina 100% virgen. Tanque estándar bicapa o superior. Densidad de la resina igual o superior a 0,94 gr/cm3 y resistencia a la tensión de cedencia igual o superior a 3.000 PSI según ASTM D638 o similar. Espesor promedio mínimo de pared de 15 mm. Abertura de ingreso y su correspondiente tapa. El tanque deberá funcionar y ser estable por si solo. No deberá ser necesario ningún soporte adicional salvo una base apropiada para asentar el tanque. El tanque deberá contar con: Entrada del agua en parte superior de 75 mm (3”) de diámetro, con válvula de flotador metálica incluida de 75 mm (3”) de diámetro (la válvula debe contar con adaptador de entrada). Salida de agua mediante conector de salida en la parte inferior del tanque de 75 mm (3”) de diámetro. Prevista en la parte inferior para limpieza de 75 mm (3”). Tapa con prevista para conexión de tubería de rebalse, 75 mm (3”) de diámetro. El tanque deberá tener una protección integrada contra los efectos de los rayos ultravioleta. Se requiere que el material cumpla la Norma FDA 177.1520, para almacenar productos de consumo humano, NSF/ANSI 61 u otro similar (Presentar certificación del fabricante) | 30 días después de que el proveedor reciba la Orden de Compra |
| 2: Tanques PEAD de 10.000 Litros | 4 | Presentar documentación técnica del fabricante que incluya las siguientes especificaciones o superiores*: Tanque estándar bicapa o superior Reforzamiento: Estándar 1,00 - 1,20 kg / dm³ Capacidad de almacenamiento: 10 m3 (10.000 litros) Material: polietileno de alta densidad, 100% virgen. Abertura de ingreso y su correspondiente tapa. El tanque deberá funcionar y ser estable por si solo. No deberá ser necesario ningún soporte adicional salvo una base apropiada para asentar el tanque. El tanque deberá contar con: Entrada del agua en parte superior de 75 mm (3”) de diámetro, con válvula de flotador metálica incluida (la válvula debe contar con adaptador de entrada). Salida de agua mediante conector de salida en la parte inferior del tanque de 75 mm (3”) de diámetro. Tapa con prevista para conexión de tubería de rebalse, 75 mm (3”) de diámetro. El tanque deberá incluir los siguientes accesorios: Multiconector de polietileno con reductor, con válvula integrada. Válvula de boya metálica de 75 mm (3”) de diámetro Filtro de sedimentos estándar Jarro de Aire El tanque deberá tener una protección integrada contra los efectos de los rayos ultravioleta. Se requiere que el material cumpla la Norma FDA 177.1520, para almacenar productos de consumo humano, NSF/ANSI 61 u otro similar (Presentar certificación del fabricante). |  |

------------------------------- última línea  ------------------------------------